Укргазификация Юг

Напорные трубы из полиэтилена марки ПЕ 100 для подачи холодной воды

Трубы изготавливаются согласно ДСТУ Б В.2.7-151:2008 и предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, и другие жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен химически стоек.

| Внешний диаметр | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, МПа |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
|  | SDR 7,4 | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 |
|  | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. |
| 16 | 2,3 | 0,104 | 6,55 | 2,0 | 0,092 | 5,80 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 20 | 3,0 | 0,165 | 10,40 | 2,3 | 0,135 | 8,51 | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ---- |
| 25 | 3,5 | 0,243 | 15,31 | 3,0 | 0,214 | 13,48 | 2,3 | 0,173 | 10,90 | 2,0 | 0,152 | 9,58 |
| 32 | 4,4 | 0,389 | 24,51 | 3,6 | 0,330 | 20,79 | 3,0 | 0,282 | 17,77 | 2,4 | 0,235 | 14,81 |
| 40 | 5,5 | 0,608 | 38,30 | 4,5 | 0,516 | 32,51 | 3,7 | 0,437 | 27,53 | 3,0 | 0,368 | 23,18 |
| 50 | 6,9 | 0,945 | 59,54 | 5,6 | 0,797 | 50,21 | 4,6 | 0,674 | 42,46 | 3,7 | 0,558 | 35,15 |
| 63 | 8,6 | 1,482 | 93,37 | 7,1 | 1,268 | 79,88 | 5,8 | 1,062 | 66,91 | 4,7 | 0,884 | 55,69 |
| 75 | 10,3 | 2,397 | 151,01 | 8,4 | 2,068 | 130,28 | 6,8 | 1,769 | 111,45 | 5,6 | 1,539 | 96,96 |
| 90 | 12,3 | 3,026 | 190,64 | 10,1 | 2,571 | 161,97 | 8,2 | 2,150 | 135,45 | 6,7 | 1,796 | 113,15 |
| 110 | 15,1 | 4,532 | 285,52 | 12,3 | 3,819 | 240,60 | 10,0 | 3,187 | 200,78 | 8,1 | 2,659 | 167,52 |
| 125 | 17,1 | 5,833 | 367,48 | 14,0 | 4,940 | 311,22 | 11,4 | 4,135 | 260,51 | 9,2 | 3,427 | 215,90 |
| 140 | 19,2 | 7,328 | 461,66 | 15,7 | 6,189 | 389,91 | 12,7 | 5,155 | 324,77 | 10,3 | 4,292 | 270,40 |
| 160 | 21,9 | 9,536 | 600,77 | 17,9 | 8,056 | 507,53 | 14,6 | 6,762 | 426,01 | 11,8 | 5,599 | 352,74 |
| 180 | 24,6 | 12,054 | 759,40 | 20,1 | 10,190 | 641,97 | 16,4 | 8,544 | 538,27 | 13,3 | 7,103 | 447,49 |
| 200 | 27,4 | 14,908 | 939,20 | 22,4 | 12,598 | 793,67 | 18,2 | 10,534 | 663,64 | 14,7 | 8,710 | 548,73 |
| 225 | 30,8 | 18,850 | 1187,55 | 25,2 | 15,952 | 1004,98 | 20,5 | 13,341 | 840,48 | 16,6 | 11,067 | 697,22 |
| 250 | 34,2 | 23,261 | 1465,44 | 27,9 | 19,600 | 1234,80 | 22,7 | 16,399 | 1033,14 | 18,4 | 13,625 | 858,38 |
| 280 | 38,3 | 29,171 | 1837,77 | 31,3 | 24,638 | 1552,19 | 25,4 | 20,564 | 1295,53 | 20,6 | 17,076 | 1075,79 |
| 315 | 43,1 | 36,925 | 2326,28 | 35,2 | 31,166 | 1963,46 | 28,6 | 26,028 | 1639,76 | 23,2 | 21,638 | 1363,19 |
| 355 | 48,5 | 46,832 | 2950,42 | 39,7 | 39,596 | 2494,55 | 32,2 | 33,054 | 2082,40 | 26,1 | 27,449 | 1729,29 |
| 400 | 54,7 | 59,463 | 3746,17 | 44,7 | 50,208 | 3163,10 | 36,3 | 41,944 | 2642,47 | 29,4 | 34,789 | 2191,71 |
| 500 | --- | --- | --- | 55,8 | 78,336 | 4935,17 | 45,4 | 65,538 | 4128,89 | 36,8 | 54,374 | 3425,56 |
| 630 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 57,2 | 104,034 | 6554,14 | 46,3 | 86,235 | 5432,81 |

| Внешний диаметр | МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, МПа |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
|  | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | SDR 33 |
|  | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. | Толщина стенки | Масса 1 м/п | Цена, грн. |
| 32 | 2,0 | 0,199 | 12,54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2,4 | 0,302 | 19,03 | 2,0 | 0,255 | 16,07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,0 | 0,462 | 29,11 | 2,4 | 0,383 | 24,13 | 2,0 | 0,322 | *20,29 | --- | --- | --- |
| 63 | 3,8 | 0,731 | 46,05 | 3,0 | 0,590 | 37,17 | 2,5 | 0,504 | *31,75 | --- | --- | --- |
| 75 | 4,5 | 1,318 | 83,03 | 3,6 | 1,130 | 71,19 | 2,9 | 0,978 | *61,61 | --- | --- | --- |
| 90 | 5,4 | 1,485 | 93,56 | 4,3 | 1,212 | 76,36 | 3,5 | 1,005 | *63,32 | --- | --- | --- |
| 110 | 6,6 | 2,208 | 139,10 | 5,3 | 1,816 | 114,41 | 4,2 | 1,474 | *92,86 | --- | --- | --- |
| 125 | 7,4 | 2,818 | 177,53 | 6,0 | 2,322 | 146,29 | 4,8 | 1,899 | *119,64 | --- | --- | --- |
| 140 | 8,3 | 3,538 | 222,89 | 6,7 | 2,909 | 183,27 | 5,4 | 2,397 | 151,01 | --- | --- | --- |
| 160 | 9,5 | 4,615 | 290,75 | 7,7 | 3,811 | 240,09 | 6,2 | 3,140 | 197,82 | --- | --- | --- |
| 180 | 10,7 | 5,834 | 367,54 | 8,6 | 4,787 | 301,58 | 6,9 | 3,909 | 246,27 | --- | --- | --- |
| 200 | 11,9 | 7,197 | 453,41 | 9,6 | 5,927 | 373,40 | 7,7 | 4,843 | 305,11 | --- | --- | --- |
| 225 | 13,4 | 9,135 | 575,51 | 10,8 | 7,499 | 472,44 | 8,6 | 6,096 | 384,05 | --- | --- | --- |
| 250 | 14,8 | 11,188 | 704,84 | 11,9 | 9,169 | 577,65 | 9,6 | 7,542 | 475,15 | --- | --- | --- |
| 280 | 16,6 | 14,059 | 885,72 | 13,4 | 11,577 | 729,35 | 10,7 | 9,413 | 593,02 | --- | --- | --- |
| 315 | 18,7 | 17,800 | 1121,40 | 15,0 | 14,549 | 916,59 | 12,1 | 11,986 | 755,12 | 9,7 | 9,765 | 615,20 |
| 355 | 21,1 | 22,609 | 1424,37 | 16,9 | 18,488 | 1164,74 | 13,6 | 15,165 | 955,40 | 10,9 | 12,367 | 779,12 |
| 400 | 23,7 | 28,630 | 1803,69 | 19,1 | 23,549 | 1483,59 | 15,3 | 19,209 | 1210,17 | 12,3 | 15,724 | 990,61 |
| 500 | 29,7 | 44,817 | 2823,47 | 23,9 | 36,745 | 2314,94 | 19,1 | 29,963 | 1887,67 | 15,3 | 24,430 | 1539,09 |
| 630 | 37,4 | 71,119 | 4480,50 | 30,0 | 58,110 | 3660,93 | 24,1 | 47,597 | 2998,61 | 19,3 | 38,796 | 2444,15 |

Все цены указаны с учетом НДС – 20%, *выпускается в отрезках

ул. Ильфа и Петрова 20А, г. Одесса, 65104, Тел./факс:(048)746-91-15, (048) 746-98-28